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Wszyscy uczestnicy
Dot.: przetarg nieograniczony na dostawy: Implanty Uro-ginekologiczne I/11/2016
Pyt. 1: 
Pakiet nr 1

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 wymaga taśmy do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, wykonanej z polipropylenu monofilamentowego, w dwuczęściowej osłonce, zakładanej metodą przesłonową, techniką od zewnątrz do środka i od środka                  do zewnątrz,  o wymiarach: długość 450 mm, szerokość 11 mm, wielkość oczek 1x 1,25 mm, porowatość 1500-1950 µm, zagęszczenie oczek 55%, grubość siatki w taśmie 0,34 mm, grubość nici 0,15 mm, waga 45 g/m2., tasma zakończona w długie kolorowe jedwabne pętle w celu mocowania do narzędzia? 
Ad. 1: Tak
Pyt. 2: 

Pakiet nr 3

Czy Zamawiający dopuści siatkę do leczenia zaburzeń dna miednicy mniejszej – plastyka tylna pochwy o parametrach: implant o kształcie anatomicznym, z dwoma ramionami w osłonkach, materiał: polipropylen, monofilament, rozmiar: wysokość 12 cm, szerokość 6,3 cm, z dodatkową górną wypustką w rozmiarze 4 cm x 6,3 cm, długość ramion po 17,5 cm każde, szerokość około 10 mm, wielkość oczek splotu 1 x 1,25 mm, porowatość 1500-1950 µm, zagęszczenie oczek 55%, grubość siatki 0,34 mm, grubość nici 0,15 mm, waga 45 g/m2 ?
Ad. 1: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pyt. 3: 

Pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści 15 szt. taśm do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, monofilamentowych, polipropylenowych, z plastikową dwuczęściową osłonką na taśmie, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości max. 1870 µm,  grubości taśmy 0,33 mm, gramaturze 48 g/m2, wytrzymałości 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca) ?
Ad. 1: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pyt. 4: 

Pakiet nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści 8 szt. siatek do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej- plastyka przednia pochwy, siatki jednorodne, niewchłanialne, o anatomicznym kształcie, trapezy     z czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość max 1870 µm, długość ramion: górne 16,5 cm każde, dolne 18,5 cm każde, wysokość implantu 6 cm (odległość między ramionami), podstawa górna 4,5 cm, podstawa dolna 6 cm, wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca) ?
Ad. 1: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pyt. 5: 

Pakiet nr 2 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści  8 szt. siatek do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej- plastyka przednia pochwy, siatki jednorodne, niewchłanialne, o anatomicznym kształcie, trapezy      z czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość max 1870 µm, długość ramion: górne 16,5 cm każde, dolne 18,5 cm każde, wysokość implantu 8 cm (odległość między ramionami), podstawa górna 5 cm, podstawa dolna 8 cm, wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca) ?
Ad. 1: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pyt. 6: 

Pakiet nr 3
Czy Zamawiający dopuści 2 szt. siatek do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej- plastyka tylna pochwy, siatki jednorodne, niewchłanialne, o anatomicznym kształcie, dwa ramiona pokryte plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość max 1870 µm, długość ramion 20,75 cm każde, wysokość implantu 12 cm, wypustka: wysokość 4 cm, szerokość 3,5 cm, wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca) ?

Ad. 1: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pyt. 7: 

Pakiet nr 4 

Czy Zamawiający dopuści 2 szt. siatek do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej, siatki jednorodne, niewchłanialne, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość 84 %, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, wysokość implantu 8 cm (odległość między ramionami), podstawa górna 5 cm, podstawa dolna 8 cm, wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca) ?
Ad. 1: Nie, zgodnie z SIWZ
Pyt. 8: 

Pakiet nr 1 

Czy Zamawiający dopuści taśmę o szerokości 1,2 mm - pozostałe parametry bez zmian tak jak zapisano w siwz?
Ad. 1: Tak, Zamawiający dopuszcza.
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