PARAMETRY TECHNICZNE WYKŁADZINY
	L.P
	Dane techniczne
	Nie gorsze niż

	
	
	normy
	

	1) 
	Zabezpieczenie powierzchni
	Poliuretan TopClean XP PUR

	2) 
	Klasa użytkowa 
	EN 685
	Klasa 34

Klasa 43

	3) 
	Grubość (mm) 
	EN 428
	2,0 mm

	4) 
	Warstwa użytkowa
	EN 429
	0,8 mm

	5) 
	Waga całkowita
	EN 430
	3 100 g/m²

	6) 
	Ścieralność 
	EN 660-1
	Grupa T </= 0,04 mm

	7) 
	Wgniecenie resztkowe
	EN 433
	</= 0,03 mm

	8) 
	Stabilność wymiarów
	EN 434
	</= 0,1%

	9) 
	Zabezpieczenie antybakteryjne
	EN ISO 846
	TAK - Sanitized

	10) 
	Zwijanie pod wpływem ciepła
	EN 434
	</= 8 mm

	11) 
	Dostarczana w postaci
	EN 426
	Rolka 23 x 2 m

	12) 
	Właściwości elektrostatyczne (napięcie indukowane)
	EN 1815
	</= 2kV antystatyczne

	13) 
	Absorpcja akustyczna 
	EN ISO 140-8; ISO 717/2
	∆L(w) = 5 dB

	14) 
	Przewodzenie ciepła
	EN 12524
	0,03 m²K/W (ogrz. podłog.)

	15) 
	Właściwości antypoślizgowe
	DIN 51130; EN 13893
	R9
>/= 0,3

	16) 
	Oddziaływanie krzesła na rolkach
	EN 425
	R/≥ 2,4. bardzo odporna

	17) 
	Oddziaływanie nóg mebli
	EN 424
	bardzo odporna

	18) 
	Klasa ogniotrwałości
	EN13501-1
	Bfl s 1 na niepalnym podłożu

	19) 
	Trwałość kolorów
	EN 105-B02
	>/= 6

	20) 
	Odporność chemiczna
	EN 423
	wysoka odporność

	
	
	
	

	21) 
	
	EN 649
	kompaktowa wykładzina heterogeniczna

	22) 
	
	EC 14041
	TAK

	23) 
	
	AgBB/DIBt
	≤ 10 Gg/m² (po 28 dniach)

	24) 
	
	NF 189
	305-070.1 (NF UPEC)

	25) 
	
	En 13893
	µ≥0,3

	26) 
	
	EN 1081
	>10^9 Ω

	27) 
	
	EN 14041
	Akustyczny na podłożu betonowym

	28) 
	
	
	


